| rokacell ¦ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | TECHNICAL DATA SHEET |
| --- | --- |

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПВХ-ЛЕНТА   ROKAFLEX AG

Самоклеящаяся ПВХ-лента предназначена для герметизации швов и стыков теплоизоляции ROKAFLEX AG           и AG-SA.

Обеспечивает непрерывность защитного слоя в местах соединений и предотвращает образование «мостиков холода».

НАЗНАЧЕНИЕ

| • Герметизация швов и стыков ROKAFLEX AG и AG-SA | • Обеспечение непрерывности защитного слоя в местах соединений |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Материал | Самоклеящаяся ПВХ-лента |
| Температура эксплуатации | от −40 до +85 °C |
| Температура монтажа | от +10 до +35 °C |
| Толщина | 0,33 мм |
| Длина рулона | 25 м |

АССОРТИМЕНТ

| Толщина × ширина × длина | Количество в упаковке, шт |
| --- | --- |
| 0,33 мм × 50 мм × 25 м | 24 |
| 0,33 мм × 75 мм × 25 м | 16 |
| 0,33 мм × 100 мм × 25 м | 12 |

ROKACELL  •  www.rokacell.ru