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Каучуковая самоклеящаяся лента ROKAFLEX — гибкая теплоизоляционная лента на основе вспененного синтетического каучука (NBR), предназначенная для герметизации стыков и изоляции сложных и нестандартных участков трубопроводов.
Лента обеспечивает непрерывность теплоизоляционного слоя и герметичность соединений, предотвращая появление «мостиков холода».
НАЗНАЧЕНИЕ
	• Изоляция фитингов, арматуры и соединений на труднодоступных участках
	• Защита и герметизация стыков теплоизоляции


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Характеристика
	Значение

	Материал
	Вспененный синтетический каучук (NBR), самоклеящееся исполнение

	Температура эксплуатации
	от −40 до +100 °C

	Температура монтажа
	от +10 до +35 °C

	Толщина
	3 мм

	Длина рулона
	15 м


АССОРТИМЕНТ
	Толщина × ширина × длина
	Количество в упаковке, шт

	3 мм × 50 мм × 15 м
	24

	3 мм × 75 мм × 15 м
	16

	3 мм × 100 мм × 15 м
	12


ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ
	Параметр
	Допуск

	Допускаемые отклонения длины:
	+5 % / −1,5 %

	Допускаемые отклонения ширины:
	±2 %

	Допускаемые отклонения толщины:
	+1,5 мм / −0,1 мм



ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД ЛЕНТЫ ROKAFLEX
	Способ монтажа
	Ориентировочный расход ленты

	Герметизация продольного шва 
	0,9–1,1 м ленты на 1 м изоляции

	Герметизация продольного шва и стыков
	1,1–1,3 м ленты на 1 м изоляции

	При использовании ленты в качестве теплоизоляционного материала на фитингах, арматуре, фасонных и других сложных участках расход определяется индивидуально с учетом геометрии и размеров изолируемой поверхности


ПРИМЕЧАНИЕ
* Приведенные значения являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от диаметра трубопровода, конфигурации соединений, способа монтажа и требований к герметичности.
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