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[image: ]КЛЕЙ ROKAFLEX
КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ROKAFLEX
Клей Rokaflex — однокомпонентный контактный клей на основе полихлоропренового каучука, разработанный специально для монтажа теплоизоляции Rokaflex. Обеспечивает высокую начальную адгезию и прочное контактное соединение элементов теплоизоляционной системы.


НАЗНАЧЕНИЕ
	• Склеивание элементов теплоизоляции ROKAFLEX при монтаже
	• Монтаж теплоизоляции на трубопроводах, воздуховодах, оборудовании и других изолируемых поверхностях



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Характеристика
	Значение

	Упаковка
	Металлическая банка объемом 1 л и 3 л

	Температура хранения
	от +15 до +25 °C

	Температура применения
	не ниже +15 °C

	Время склеивания
	при температуре 20 °C:
минимальное время сушки: 3–20 минут
время, необходимое для адгезии: 15–20 минут
время до полного высыхания: 36 часов

	Температура эксплуатации
	от −50 до +105 °C




ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД КЛЕЯ ROKAFLEX
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД КЛЕЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ НА ОБЕ СКЛЕИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
	Толщина теплоизоляции
	Ориентировочный расход 1 л клея*

	6 мм
	≈ 180–220 пог. м

	9 мм
	≈ 150–180 пог. м

	13 мм
	≈ 120–140 пог. м

	20 мм
	≈ 80–100 пог. м

	25 мм
	≈ 60–70 пог. м


ПРИМЕЧАНИЕ
* Фактический расход может изменяться в зависимости от состояния поверхности, температуры окружающей среды, способа нанесения и квалификации монтажника.
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